## Slide 1: ООО «СК»

## Slide 2: Оглавление
О компании
Композитная неметаллическая арматура
Битумно-эмульсионная паста
Композитные сетки
Базальтовые сетки

## Slide 3: О компании
ООО “СК” – молодая быстроразвивающаяся компания, которая занимается поставкой на строительный рынок комплекса инновационных композитных неметаллических материалов.
Общую информацию о нас и наших материалах, а также факты их применения можно найти на сайте:
www.ooo-ck.ru и www.normacs.ru
С нашими материалами ознакомлены более 1500 проектных и строительных организаций (ЛСР, ЛенспецСМУ, КБ ВИПС, Ленгипротранс и др.) В настоящий момент материалы испытаны, испытываются, а также вносятся в проекты и используются при строительстве жилых домов, заводов ЖБИ и различных промышленных объектов, а также одобрены для применения в сфере авиации, судостроения, военном ведомстве, при строительстве тоннельных конструкций и др.

## Slide 4: Неметаллическая композитная арматура достойная альтернатива стальному армированию.

## Slide 5
Композитная неметаллическая арматура является заменой металлической арматуры класса А3.
Преимущества:
В 10 раз легче;
В 3 раза прочнее;
Нейтральна к кислотно-щелочным средам и солям;
Стойкая к воздействию ультрафиолета;
Более высокая адгезия с бетоном;
На 15-25% дешевле при равнопрочной замене с учетом доставки;
Отсутствии свойств экранирования и магнетизма.
В России композитная арматура рекомендована к применению в промышленном строительстве, дорожном строительстве, гидротехническом строительстве, железнодорожном строительстве , промышленно-гражданском строительстве, капитальном строительстве и др.

## Slide 6: Неметаллическая композитная арматура делится на три основных вида:
• углепластиковая
• стеклопластиковая
• базальтопластиковая арматура
Углепластиковая арматура практически не применяется на рынке строительных материалов вследствие чрезвычайной дороговизны исходного сырья.

## Slide 7: Прочность армирующих материалов на разрыв в продольном направлении

## Slide 8: Высокая усталостная стойкость композитной арматуры, хорошо работает при циклических нагрузках

## Slide 9: Отсутствует фаза текучести перед разрушением

## Slide 10: Поведение композитной арматуры в условиях низких температур

## Slide 11: Поведение композитной арматуры в условиях низких температур

## Slide 12: Малый вес композитной арматуры
Вес композитной арматуры составляет четверть от веса
стальной арматуры

## Slide 13: Низкая теплопроводность композитной арматуры
Теплопроводность композитной арматуры близка к теплопродовности древесины

## Slide 14: Модуль упругости у композитной арматуры ниже, чем у стальнойм
Модуль упругости:
СТАЛЬ – 195 ГПА
СТЕКЛОПЛАСТИК – 45 ГПА
БАЗАЛЬТОПЛАСТИК – 50 ГПА
УГЛЕПЛАСТИК – 250-350 ГПА
Эластичность композитного армирования обеспечивает длительный срок службы бетонных плит и балок на распределенном основании

## Slide 15
Факты применения
композитной неметаллической арматуры
на территории СЗФО РФ

## Slide 16
Жилые дома

## Slide 17
Промышленные предприятия

## Slide 18
Крановые рельсовые пути

## Slide 19
Взлетные полосы гражданского аэропорта

## Slide 20
Фундаментная плита глубинного сейсмомодуля

## Slide 21
Основные ограничения по применению композитной арматуры:
Отсутствие некоторых нормативно-правовых документов федерального уровня;
Присутствие на рынке большого количества ФАЛЬСИФИКАТА!

## Slide 22
Битумно-эмульсионная
паста

## Slide 23
Битумно-эмульсионная паста - разводится водой до нужной консистенции, наносится в холодном состоянии на любые поверхности любой формы любым доступным способом (маховая кисть, валик, насос-форсунка и т.д.).
Преимущества:
однокомпонентный продукт, полностью готовый к использованию;
В результате высыхания образуется монолитное покрытие черного цвета с высокой устойчивостью к перепадам температур (сохраняет эластичность от -70*С до +120*С;
Стоек к воздействию ультрафиолета, большинства растворов кислот и щелочей;
Минимальный срок эксплуатации от 25 лет;
Применение БИЭП значительно снижает экономическую составляющую.

## Slide 24
Факты применения
Битумно-эмульсионной
пасты
на территории СЗФО РФ

## Slide 25
Гидроизоляция кровли

## Slide 26
Гидроизоляция козырьков зданий

## Slide 27
Гидроизоляция фундаментов зданий

## Slide 28
Гидроизоляция колодца

## Slide 29
Гидроизоляция санузлов

## Slide 30
Основные ограничения по применению БИЭП:
Недостаточное информирование строительных организаций о наличии данного материала, его свойствах и ФАКТАХ его применения;
Консервативность специалистов по гидроизоляции в области применения инновационных материалов.

## Slide 31
Композитные сетки

## Slide 32
Композитная сетка - применяется для замены сеток из металлической проволоки (ВР4-ВР5) и арматуры периодического профиля (ф6-ф8).
Пруток стеклопластиковой кладочной сетки. | Пруток металлической кладочной сетки.
Ф2,5мм. | Ф4мм.
Ф3мм. | Ф5мм.
Ф3.5мм. | Ф5,5мм.
Ф4мм. | Ф6мм.
Ф5мм. | Ф7мм.
Ф6мм. | Ф8мм.
Таблица взаимозаменяемости

## Slide 33
Преимущества материала:
- малый вес (легче стальной сетки в 10 раз);
- долговечность и высокая прочность;
- устойчивость к воздействию влаги, коррозии и ржавчины;
- не подвергается воздействию химических веществ.
Предназначение композитной сетки: 1. Армирование изготавливаемых бетонных конструкций: внутренние и наружные стеновые панели, в том числе и многослойных бетонных стеновых панелей (сендвич-панели), плит перекрытий, балок. 2. Армирование бетонных полов 3. Армирование кирпичных и каменных стен зданий и сооружений 4. Армирование декоративных бетонных и гипсовых элементов. 5. Армирование прочих строительных элементов изготавливаемых на основе бетона, гипса. 6. Армирование автомобильных дорог, мостов. 7. Ограждение автомобильных дорог и железнодорожных путей

## Slide 34
Базальтовые
армирующие сетки

## Slide 35
Описание:
Базальтовые армирующие сетки используются при строительстве жилых домов для армирования кирпичной кладки, стяжек, кровель, фасадов, штукатурных работ, а также армирования дорожных покрытий и др. Базальтовая армирующая сетка по своим характеристикам превышает металлическую сетку ВР-4, а также синтетические сетки. Использование базальтовой сетки в кладке и стяжках позволяет значительно повысить долговечность за счет более равномерного распределения нагрузки, а также за счет уменьшения образования трещин из-за температурных циклов. При использовании в дорожных покрытиях базальтовая сетка позволяет уменьшить толщину асфальтового покрытия на 20%.
Базальтовые сетки обладают такими преимуществами как более высокая прочность и стойкость к агрессивным средам, отсутствие повреждений при воздействии высоких температур и более широкий диапазон использования, более близкий к бетону и растворам коэффициент теплового расширения, экологичность, удобство и простота в использовании.

## Slide 36
Факты применения
базальтовых армирующих сеток
на территории СЗФО РФ

## Slide 37
Армирование кирпичной кладки жилых домов

## Slide 38
Полный пакет
имеющихся нормативных документов готовы предоставить по Вашему запросу.
www.ooo-ck.ru
info@ooo-ck.ru
+7 (812) 4004470
ООО «СК»